# ГОСТ 13004-77 Жидкости полиэтилсилоксановые. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

ГОСТ 13004-77

Группа Л93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЖИДКОСТИ ПОЛИЭТИЛСИЛОКСАНОВЫЕ

Технические условия

Polyethylsiloxane fluids. Specifications

ОКП 22 2912 0100

Дата введения 1979-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ

Е.И.Лариков, М.М.Зубова, Н.Г.Меркулова, К.П.Гриневич, А.С.Шилова, И.П.Романова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.06.77 N 1473

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ - 5 ЛЕТ

4. ВЗАМЕН ГОСТ 13004-67

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 33-82 | 1.3; 3.7 |
| ГОСТ 4204-77 | 3.4.2 |
| ГОСТ 4333-87 | 1.3; 3.8 |
| ГОСТ 5799-78 | 4.1 |
| ГОСТ 6128-81 | 4.1 |
| ГОСТ 6370-83 | 1.3; 3.2 |
| ГОСТ 6709-72 | 3.4.2 |
| ГОСТ 9078-84 | 4.4 |
| ГОСТ 9980.2-86 | 3.1.1 |
| ГОСТ 14192-77 | 4.3 |
| ГОСТ 18573-86 | 4.2 |
| ГОСТ 19266-79 | 1.3; 3.6 |
| ГОСТ 19433-88 | 4.3 |
| ГОСТ 20841.1-75 | 1.3; 3.2 |
| ГОСТ 20841.2-75 | 1.3; 3.3 |
| ГОСТ 20841.4-75 | 1.3; 3.9 |
| ГОСТ 20841.5-75 | 1.3; 3.5 |
| ГОСТ 21029-75 | 4.1 |
| ГОСТ 21650-76 | 4.4 |
| ГОСТ 24597-81 | 4.4 |
| ГОСТ 25336-82 | 3.2 |
| ГОСТ 26663-85 | 4.4 |
| ГОСТ 28198-89 | 3.4.2 |
| ТУ 6-09-5472-88 | 4.1 |
| ТУ 38.101.169-88 | 4.1 |

6. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1995 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1978 г., январе 1983 г., июне 1988 г. (ИУС 2-79, 5-83, 11-88)

Настоящий стандарт распространяется на полиэтилсилоксановые жидкости, представляющие собой смеси полимеров преимущественно линейной структуры.

В зависимости от температуры вспышки полиэтилсилоксановые жидкости могут быть использованы при температурах от минус 60 до плюс 150 °С.

Коэффициент объемного расширения в интервале температур от минус 60 до плюс 100 °С равен:

| для жидкостей: ПЭС-1-ПЭС-3 - (8-9)·10К; |  |
| --- | --- |
|  | ПЭС-4-ПЭС-5 - (6-7)·10К. |

1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Полиэтилсилоксановые жидкости должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. В зависимости от назначения и применения полиэтилсилоксановые жидкости выпускаются следующих марок:

| ПЭС-1, ПЭС-2 | - охлаждающие и рабочие жидкости в гидравлических системах; |
| --- | --- |
| ПЭС-3 | - охлаждающая и рабочая жидкость, а также в качестве добавки в полировальные составы; |
| ПЭС-4 | - основа низкотемпературных масел и приборная жидкость и для изготовления Эсилона-4; |
| ПЭС-5 | - теплоноситель, смазка для коркового литья и для форм при прессовании пластмассовых и резиновых изделий, демпфирующая жидкость, а также в качестве добавки в полировально-очистительные составы и в качестве компонента термостойких замасливателей в промышленности химических волокон и для изготовления Эсилона-5. |

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

1.3. По физико-химическим показателям полиэтилсилоксановые жидкости должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

| Наименование показателя | Норма для марки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭС-1 ОКП 22 2912 0101 | ПЭС-2 ОКП 22 2912 0102 | ПЭС-3 ОКП 22 2912 0103 | ПЭС-4 ОКП 22 2912 0104 |
| 1. Внешний вид | Прозрачная жидкость |  |  |  |
| 2. Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не темнее | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3. (Исключен, Изм. N 3). |  |  |  |  |
| 4. Массовая доля механических примесей | Отсутствует |  |  |  |
| 5. Кинематическая вязкость при 20 °С, м/с | (1,5-4,5)·10 | (6-12)·10 | (14-17)·10 | (42-48)·10 |
| сСт | 1,5-4,5 | 6-12 | 14-17 | 42-48 |
| 6. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | Не нормируется | 110 | 125 | 170 |
| 7. Массовая доля этоксильных групп, %, не более | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,25 |
| 8. Реакция среды (рН водной вытяжки) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| 9. Массовая доля кремния, % | Не менее 19,6 | 24,3-27,1 | 25,2-28,0 | 26,0-27,1 |
| 10. Массовая доля воды, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продолжение

| Наименование показателя | Норма для марки |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭС-5 ОКП 22 2912 0105 | ОКП 22 2912 0106 | ОКП 22 2912 0107 |  |
| 1. Внешний вид | Прозрачная жидкость | Прозрачная бесцветная жидкость |  | По ГОСТ 20841.1-75 |
| 2. Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не темнее | 0,25 | Не определяют |  | По ГОСТ 19266-79 и по п.3.6 настоящего стандарта |
| 3. Запах | Не определяют | Отсутствует запах растворителя |  | Органолептически |
| 4. Содержание механических примесей | Отсутствие | 0,001 | 0,001 | По ГОСТ 6370-83 и по п.3.2 настоящего стандарта и по ГОСТ 20841.1-75 |
| 5. Кинематическая вязкость при 20 °С: м/с | (200-500)·10 | (42-48)·10 | (250-300)·10 | По ГОСТ 33-82* и по п.3.7 настоящего стандарта |
| сСт | 200-500 | 42-48 | 250-300 |  |
| _______________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 33-2000, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС". |  |  |  |  |
| 6. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 265 | 150 | 250 | По ГОСТ 4333-87 и по п.3.8 настоящего стандарта |
| 7. Массовая доля этоксильных групп, %, не более | 0,25 | 0,1 | 0,1 | По ГОСТ 20841.5-75 и по п.3.5 настоящего стандарта |
| 8. Реакция среды (рН водной вытяжки) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | По ГОСТ 20841.4-75 и по п.3.9 настоящего стандарта |
| 9. Массовая доля кремния, % | 26,4-28,0 | 26,0-27,1 | 26,4-28,0 | По ГОСТ 20841.2-75, разд.1 и по п.3.3 настоящего стандарта |
| 10. Массовая доля воды, %, не более | 0,005 | Отсутствует |  | По п.3.4 настоящего стандарта |

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемку жидкостей производят партиями. За партию принимают любое количество жидкости, однородной по качеству, сопровождаемой одним документом о качестве. При транспортировании жидкостей в вагонах-цистернах за партию принимают каждую цистерну.

Документ должен содержать:

а) наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

б) наименование продукта;

в) дату изготовления;

г) номер партии;

д) массу брутто и нетто;

е) результаты анализа или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта;

ж) обозначение настоящего стандарта. 

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.2. Для проверки качества жидкостей отбирают 10% единиц продукции от партии, но не менее трех единиц при партиях, состоящих из 30 и менее единиц продукции.

Проверку массовой доли этоксильных групп и кремния проводят по требованию потребителя, но не реже одного раза в три месяца.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

2.3. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей проводят повторные анализы удвоенной выборки от той же партии.

Результаты повторного анализа распространяются на всю партию.

## 3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Метод отбора проб

3.1.1. Перед отбором пробы жидкость тщательно перемешивают. Отбор проб из вагонов-цистерн - по ГОСТ 9980.2-86.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.1.2. Пробы отбирают сухой чистой стеклянной трубкой диаметром 10-15 мм с оттянутым концом, погружая ее до дна тары.

3.1.3. Отобранные точечные пробы соединяют вместе, перемешивают и среднюю пробу в объеме 500 см помещают в сухую чистую банку с герметично закрывающейся крышкой. К банке прикрепляют ярлык с обозначениями: наименования продукта, номера партии, даты отбора пробы.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

3.1.4. Среднюю пробу перед каждым анализом перемешивают.

3.2. Массовую долю механических примесей определяют по ГОСТ 6370-83 или ГОСТ 20841.1-75.

При определении массовой доли механических примесей по ГОСТ 6370-83 берут 50 г анализируемой жидкости, взвешивают (результат взвешивания записывают с точностью до третьего десятичного знака) и растворяют в 100 г толуола, раствор фильтруют через беззольный фильтр марки "синяя лента", вложенный в тигель с пористой пластинкой типа ФКП 32-ПОР 16 (ГОСТ 25336-82), диаметр беззольного фильтра должен соответствовать диаметру пористой пластины. Затем фильтр промывают 300-400 см толуола. Количество промывок не ограничено. Фильтрацию и промывку фильтра проводят под вакуумом.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютные расхождения между которыми не должны превышать 0,001%.

При разногласиях в оценке массовой доли механических примесей определение проводят по ГОСТ 6370-83.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.3. Массовую долю кремния определяют по ГОСТ 20841.2-75 (разд.1). При этом для анализа берут 0,5 г анализируемой жидкости, 1,5 см олеума.

При отсутствии азотной кислоты берут 4 см олеума и выдерживают в течение 1 ч.

3.4. Определение массовой доли воды

3.4.1. Сущность метода

Сущность метода заключается во взаимодействии гидрида кальция с водой, содержащейся в жидкости, с последующим замером выделившегося при этом водорода.

3.4.2. Приборы, реактивы

Прибор для определения воды (черт.1).

Термометр ртутный стеклянный по ГОСТ 28198-89, с пределами измерений от 0 до 50 °С, с ценой деления 0,5 °С.

Барометр.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Кальция гидрид.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Смазка вакуумная.

3.4.3. Подготовка к анализу

Газовую бюретку и уравнительную склянку (черт.1) наполняют дистиллированной водой, склянку Дрекселя (черт.2) - серной кислотой в таком количестве, чтобы конец полого шарика был погружен в кислоту на 4-5 мм. Краны смазывают вакуумной смазкой.

Серную кислоту в склянке Дрекселя меняют через 20 определений, но не реже чем через 15 сут.

Прибор в собранном виде проверяют на герметичность следующим образом: трехходовой кран бюретки устанавливают в положение, сообщающее бюретку с реакционной колбой (черт.3) и атмосферой. Движением уравнительной склянки устанавливают уровень воды в бюретке на нулевое деление.

Поворотом трехходового крана на 90° прибор отключают от атмосферы, опускают уравнительную склянку до низа бюретки и выдерживают в этом положении 5 мин. Затем поднятием уравнительной склянки уравнивают водный мениск в бюретке и склянке, если при этом уровень воды в бюретке установится на нулевое деление, то прибор считается герметичным.

3.4.4. Проведение анализа

Помещение, в котором проводится анализ, должно быть термостатировано. Колебания температуры за время одного анализа не должны превышать 0,5 °С.

Во время анализа отмечают барометрическое давление и температуру.

100 г анализируемой жидкости помещают в реакционную колбу, взвешенную с погрешностью не более 0,1 г, и взвешивают с той же погрешностью.

В боковой отросток колбы помещают около 1 г измельченного в порошок гидрида кальция. Затем реакционную колбу присоединяют к прибору (см. черт.1) и устанавливают уровень раствора в бюретке на нулевое деление, как описано выше. Затем реакционную колбу поворачивают так, чтобы гидрид кальция из бокового отростка попал в жидкость, и тщательно перемешивают содержимое колбы.

Выделившийся водород собирают в бюретку, постепенно опуская уравнительную склянку. Через каждые 10-15 мин колбу встряхивают. Затем наблюдают за уровнем воды в бюретке при совпадении менисков воды в уравнительной склянке и бюретке. Отсчет производят через 5 мин после встряхивания колбы.

Определение считают законченным, когда два отсчета, сделанные через 15 мин, совпадают. Продолжительность анализа с момента высыпания гидрида кальция в жидкость до последнего отсчета должна быть не менее 60 мин.

### Черт.1. Прибор для определения массовой доли воды

Прибор для определения массовой доли воды

1 - реакционная колба с отводом для гидрида кальция; 2 - склянка Дрекселя; 3 - одноходовой кран; 
4 - трехходовой кран; 5 - бюретка; 6 - уравнительная склянка

Черт.1

### Черт.2. Склянка Дрекселя с краном

Склянка Дрекселя с краном

Черт.2

### Черт.3. Реакционная колба

Реакционная колба

Черт.3

3.4.5. Обработка результатов 

Массовую долю воды () в процентах вычисляют по формуле

,

где  - объем водорода, выделившийся при анализе, см;

 - барометрическое давление, Па (мм рт.ст.);

 - давление паров воды при температуре анализа, Па (мм рт.ст.);

0,000804 - коэффициент для пересчета водорода в мл, приведенный к температуре 0 °С и барометрическому давлению 101325 Па (760 мм рт.ст.) на массу воды, г;

 - температура анализа, °С; 

 - масса навески анализируемой жидкости, г. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает 0,001%.

(Измененная редакция. Изм. N 2, 3).

3.5. Определение массовой доли этоксильных групп

Массовую долю этоксильных групп определяют по ГОСТ 20841.5-75. При этом берут 0,100-0,150 г анализируемого продукта. В формуле расчета коэффициент К равен 0,00015. Трубка (4) должна быть заполнена аскаритом. Допускается использовать лабораторную посуду с точностью измерения не ниже указанной в стандарте.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

3.6. Определение цвета

Цвет определяют по ГОСТ 19266-79, при этом в области низкого содержания йода (не более 10 мг йода на 100 см) при приготовлении растворов сравнения по табл.3 основной раствор с концентрацией 100 мг йода на 100 см раствора разбавляют раствором йодида калия в воде концентрации (KI)=0,012 моль/дм.

3.7. Определение кинематической вязкости 

Кинематическую вязкость определяют по ГОСТ 33-82, при этом допускается использовать термостатирующие устройства, термостаты и термометры, обеспечивающие температуру с погрешностью ±0,25 °С.

Допускаемые расхождения параллельных определений при технических измерениях при 20 °С от среднего арифметического не должны превышать для вискозиметров ВПЖ-1 - ±1,0%, для ВПЖ-2, ВПЖ-4 и Пинкевича - ±1,2%, для ВЖН и ВПЖМ - ±1,5%.

3.8. Определение температуры вспышки 

Температуру вспышки определяют по ГОСТ 4333-87, при этом допускается использовать металлическую пластину размерами (130±5) мм и (40±5) мм с выемкой для тигля, а также термометры с точностью измерения не ниже указанной в стандарте.

3.9. Определение реакции среды

рН водной вытяжки определяют по ГОСТ 20841.4-75, при этом допускается пропорциональное увеличение объемов испытуемой жидкости, растворителя и воды до 50 см каждого.

3.6-3.9. (Введены дополнительно, Изм. N 3).

## 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Полиэтилсилоксановые жидкости упаковывают в чистые сухие банки из белой жести вместимостью не более 10 дм по ГОСТ 6128-81, в металлические бидоны для нефтепродуктов по ТУ 6-09-5472-88 в бочки алюминиевые по ГОСТ 21029-75, вместимостью 100-250 дм, с плотно закрывающимися крышками, снабженными резиновыми прокладками, защищенными фторопластом-4 или полиэтиленовой пленкой, в стеклянные бутыли по ТУ 38.101.169-88 вместимостью 20 дм с навинчивающимися пробками, во фляги алюминиевые по ГОСТ 5799-78 с прокладками из полиэтилена. По согласованию с потребителем допускается упаковка жидкостей в отремонтированные алюминиевые бочки, по прочностным характеристикам соответствующие требованиям ГОСТ 21029-75 и изготовляемые по нормативно-технической документации.

Горловину бидона и банки по краю пробки опаивают или применяют другое уплотнение, обеспечивающее полную герметизацию бидона и банки.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

4.2. Бутыли, бидоны и банки помещают в плотные деревянные ящики типов V-I, II-I, VI: N 1-1, 1-2, 3-1, 3-2, 3-3 - для стеклянных бутылей, N 17-1, 17-2, 17-3 - для бидонов, N 4-2, 24-2 - для банок по ГОСТ 18573-86 или металлические барабаны, изготовленные по нормативно-технической документации, и уплотняют уплотнительным материалом.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4.3. На каждую единицу продукции прикрепляют ярлык или наносят с помощью трафарета не смываемой водой и жидкостью краской следующие обозначения:

а) наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

б) наименование продукта;

в) дату изготовления;

г) номер партии;

д) массу брутто и нетто;

е) обозначение настоящего стандарта.

Транспортную маркировку производят по ГОСТ 14192-77* с нанесением манипуляционных знаков "Верх! Не кантовать!", для стеклянных бутылей - "Осторожно. Хрупкое".
_______________
* Действует ГОСТ 14192-96. - Примечание "КОДЕКС".

4.4. Полиэтилсилоксановые жидкости транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Груз по железной дороге транспортируют мелкими отправками.

Перевозку жидкостей производят транспортными пакетами по ГОСТ 26663-85 сформированными на плоских поддонах по ГОСТ 9078-84. Масса пакета не более 1000 кг. Средства крепления - по ГОСТ 21650-76, схема укладки - по ГОСТ 26663-85. Размеры пакета должны соответствовать требованиям ГОСТ 24597-81.

По согласованию с потребителем допускается транспортировать жидкости наливом в вагонах-цистернах в соответствии с правилами перевозки грузов, утвержденными Министерством путей сообщения.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

4.5. Полиэтилсилоксановые жидкости хранят в таре изготовителя в крытом складском помещении.

## 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие жидкостей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения жидкостей - пять лет со дня изготовления.

5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).

## 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Полиэтилсилоксановые жидкости химически инертны, взрывобезопасны, не токсичны, не оказывают раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки.

6.2. Температурные пределы, воспламенения насыщенных паров в воздухе: нижний - 68-209 °С, верхний 175-231 °С.

6.3. В связи с горючестью жидкостей применение открытого огня при работе с ними недопустимо.

6.4. Средства пожаротушения жидкостей: песок, кошма, огнетушитель ОУ-2 с составами СИ-ВК, СИ-2, СЖБ-БФ-2.

6.5. Работы с жидкостями проводят в вытяжном шкафу при наличии вытяжной вентиляции. В качестве индивидуальных средств защиты применяют очки и резиновые перчатки.



Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 1996