# ГОСТ 13032-77 Жидкости полиметилсилоксановые. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

ГОСТ 13032-77

Группа Л93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЖИДКОСТИ ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОВЫЕ

Технические условия

Polymethylsiloxane fluids.

Specifications

ОКП 22 2921, 22 2923

Дата введения 1979-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ

Д.Я.Жинкин, А.Н.Поливанов, М.М.Зубова, Г.И.Панфиленок, Л.В.Соболевская, Н.Г.Меркулова, И.П.Романова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.06.77 N 1474

3. Периодичность проверки - 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 13032-67 и ГОСТ 5.1336-72

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.004-91 | 5.5 |
| ГОСТ 12.1.007-76 | 7.1 |
| ГОСТ 33-82 | 2.2, 4.4 |
| ГОСТ 1929-87 | 2.2 |
| ГОСТ 2991-85 | 5.2 |
| ГОСТ 4204-77 | 4.3.2 |
| ГОСТ 4333-87 | 2.2, 4.5 |
| ГОСТ 5044-79 | 5.1 |
| ГОСТ 6128-81 | 5.1 |
| ГОСТ 6247-79 | 5.1 |
| ГОСТ 6709-72 | 4.3.2, 5.2 |
| ГОСТ 9078-84 | 5.4 |
| ГОСТ 9142-90 | 5.2 |
| ГОСТ 9980.5-86 | 5.4 |
| ГОСТ 13950-91 | 5.1 |
| ГОСТ 14192-77 | 5.3 |
| ГОСТ 15102-75 | 5.4 |
| ГОСТ 18573-86 | 5.2 |
| ГОСТ 20287-91 | 2.2 |
| ГОСТ 20435-75 | 5.4 |
| ГОСТ 20841.1-75 | 2.2 |
| ГОСТ 20841.2-75 | 2.2, 4.2 |
| ГОСТ 20841.3-75 | 2.2 |
| ГОСТ 20841.4-75 | 2.2 |
| ГОСТ 21029-75 | 5.1 |
| ГОСТ 21650-76 | 5.4 |
| ГОСТ 24104-88 | 4.3.2 |
| ГОСТ 26663-85 | 5.4 |

6. Ограничение срока действия снято по Протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1997 года) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в ноябре 1982 года, октябре 1987 года, марте 1993 года (ИУС 2-83, 1-88, 7-93)


Настоящий стандарт распространяется на полиметилсилоксановые жидкости, представляющие собой смесь полимеров линейной и разветвленной структуры.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1. МАРКИ

1.1. В зависимости от назначения и применения полиметилсилоксановые жидкости выпускают следующих марок:

| ПМС-6 ПМС-10 | - теплоносители высоко- и низкотемпературные для приборов, демпфирующие жидкости; |
| --- | --- |
| ПМС-20 ПМС-25 | - амортизаторные, гидравлические, разделительные, демпфирующие жидкости в приборах; основа пластичных смазок; |
| ПМС-50 ПМС-100 ПМС-200 | - добавки в политуры и различные средства бытовой химии, амортизаторные, гидравлические, демпфирующие жидкости; |
| ПМС-300 ПМС-400 | - основа вазелиновых паст; в виде водной эмульсии в качестве антиадгезионной смазки форм в производстве резинотехнических, пластмассовых изделий; конвейерных лент в производстве каучука; в виде водной эмульсии для обработки стеклянной тары; демпфирующие жидкости; |
| ПМС-500 ПМС-1000 | - демпфирующие жидкости; |
| ПМС-100р | - основа пластичных низкотемпературных смазок, хладагенты и низкотемпературные жидкости для приборов. |

Полиметилсилоксановые жидкости с температурой вспышки не ниже 200 °С могут быть использованы при температурах от минус 60 до плюс 200 °С.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.2. При применении допускается смешение близких по вязкости жидкостей с целью получения жидкостей с необходимой вязкостью.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Полиметилсилоксановые жидкости должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. По физико-химическим показателям полиметилсилоксановые жидкости должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

| Наименование показателя | Норма для марки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМС-5 ОКП 22 2921 0101 | ПМС-6 ОКП 22 2921 0102 | ПМС-10 ОКП 22 2921 0103 | ПМС-20 ОКП 22 2921 0105 | ПМС-25 ОКП 22 2921 0106 |
| 1. Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |  |  |  |  |
| 2. Содержание механических примесей | Отсутствуют |  |  |  |  |
| 3. Кинематическая вязкость: |  |  |  |  |  |
| при 20 °С, м/с | (4,5-5,5)·10 | (5,6-6,6)·10 | (9,2-10,8)·10 | (18-22)·10 | (22,5-27,5)·10 |
| (сСт) | 4,5-5,5 | 5,6-6,6 | 9,2-10,8 | 18-22 | 22,5-27,5 |
| при минус 50 °С, не более | 0,5·10 50 | 0,6·10 60 | 1,2·10 120 | 2,3·10 230 | 2,5·10 250 |
| при минус 60 °С, не более | Не определяют |  |  |  |  |
| 4. Динамическая вязкость при минус 50 °С, Па·с (сП), не более | Не определяют |  |  |  |  |
| 5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 116 | 130 | 172 | 200 | 200 |
| 6. Температура застывания, °С, не выше | Минус 65 | Минус 60 | Минус 65 | Минус 60 | Минус 60 |
| 7. Реакция среды (рН водной вытяжки) | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,2-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
| 8. Массовая доля кремния, % | 35,5-37,0 | 35,5-37,0 | 36,0-37,5 | 37,0-38,5 | 37,0-38,5 |
| 9. Массовая доля воды, %, не более | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Продолжение

| Наименование показателя | Норма для марки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМС-40 ОКП 22 2921 0108 |  | ПМС-50 ОКП 22 2921 0109 | ПМС-100 ОКП 22 2921 0112 | ПМС-200 ОКП 22 2921 0114 | ПМС-300 ОКП 22 2921 0115 |
| 1. Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание механических примесей | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 3. Кинематическая вязкость: |  |  |  |  |  |  |
| при плюс 20 °С, м/с | (36-44)·10 |  | (45-55)·10 | (95-105)·10 | (192-208)·10 | (290-310)·10 |
| (сСт) | 36-44 |  | 45-55 | 95-105 | 192-208 | 290-310 |
| при минус 50 °С, не более | 4,0·10 400 |  | 5,0·10 500 | 10,0·10 1000 |  |  |
| при минус 60 °С, не более |  |  | 7,0·10 700 | Не определяют |  |  |
| 4. Динамическая вязкость при минус 50 °С Па·с (сП), не более | Не определяют |  |  |  | 2,0 2000 | 3,3 3300 |
| 5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 200 | 220 |  | 305 | 316 | 315 |
| 6. Температура застывания, °С, не выше | Минус 60 | Минус 60 |  | Минус 62 | Минус 62 | Минус 60 |
| 7. Реакция среды (рН водной вытяжки) | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |  | 6,2-7,0 | 6,2-7,0 | 6,2-7,0 |
| 8. Массовая доля кремния, % | 37,0-38,5 | 37,0-38,5 |  | 37,0-38,5 | 37,0-38,5 | 37,5-38,5 |
| 9. Массовая доля воды, %, не более | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Продолжение

| Наименование показателя | Норма для марки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМС-400 ОКП 22 2921 0116 | ПМС-500 ОКП 22 2921 0117 | ПМС-1000 ОКП 22 2921 0119 | ПМС-100р ОКП 22 2923 0101 | Методы анализа |
| 1. Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |  |  |  | По ГОСТ 20841.1 |
| 2. Содержание механических примесей | Отсутствуют |  |  |  | По ГОСТ 20841.1 |
| 3. Кинематическая вязкость: |  |  |  |  | По ГОСТ 33* и п.4.4 настоящего стандарта |
| при 20 °С, м/с | (385-415)·10 | (480-520)·10 | (950-1050)·10 | (95-105)·10 |  |
| (сСт) | 385-415 | 480-520 | 950-1050 | 95-105 |  |
| при минус 50 °С, не более | Не определяют |  |  | 12,0·10 1200 |  |
| при минус 60 °С, не более | Не определяют |  |  | 14,0·10 1400 |  |
| 4. Динамическая вязкость при минус 50 °С, Па·с (сП), не более | 3,9 3900 | 5,5 5500 | 10,0 10000 | Не определяют | По ГОСТ 1929 (разд.1) |
| 5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 315 | 316 | 315 | 280 | По ГОСТ 4333 (разд.3) и п.4.5 настоящего стандарта |
| 6. Температура застывания, °С, не выше | Минус 60 | Минус 62 | Минус 60 | Минус 100 | По ГОСТ 20287 (разд.2) ГОСТ 20841.3 |
| 7. Реакция среды (рН водной вытяжки) | 6,2-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | По ГОСТ 20841.4 |
| 8. Массовая доля кремния, % | 37,5-38,5 | 37,5-38,5 | 37,5-38,5 | 37,0-38,5 | По ГОСТ 20841.2 (разд.1) и п.4.2 настоящего стандарта |
| 9. Массовая доля воды, %, не более | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | По п.4.3 настоящего стандарта |

Примечание. Показатели 7 и 9 таблицы характеризуют отсутствие коррозионной активности.

__________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 33-2000, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС". 

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

## 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Жидкости принимают партиями. Партией считают любое количество продукта, однородное по показателям качества, сопровождаемое одним документом о качестве.

Документ должен содержать:

а) наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

б) наименование продукта;

в) дату изготовления;

г) номер партии;

д) массу брутто и нетто;

е) результаты анализа или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта;

ж) обозначение настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.1а. Показатель "Массовая доля кремния" изготовитель определяет по требованию потребителя, но не реже двух раз в три месяца.

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

3.2. Для проверки качества жидкостей от партии отбирают 10% упаковочных единиц, но не менее трех единиц при партиях, состоящих из 30 и менее упаковочных единиц.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.3. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей проводят повторные анализы удвоенной выборки от той же партии.

Результаты повторного анализа распространяются на всю партию.

## 4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

4.1. Метод отбора проб

4.1.1. Перед отбором проб жидкость тщательно перемешивают. Точечные пробы отбирают сухой чистой стеклянной трубкой с оттянутым концом, погружая ее до дна тары.

4.1.2. Точечные пробы соединяют вместе, тщательно перемешивают и от полученной объединенной пробы отбирают среднюю пробу объемом 0,5 дм, которую помещают в чистую сухую стеклянную банку с пришлифованной пробкой. К банке прикрепляют ярлык с обозначениями: наименования продукта, номера партии, даты отбора пробы.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

4.1.3. Среднюю пробу перед каждым анализом перемешивают.

4.2. Массовую долю кремния определяют по ГОСТ 20841.2 (разд.1). При этом для анализа берут 0,5 г анализируемой жидкости, 1,5 см олеума. При отсутствии азотной кислоты берут 4 см олеума и выдерживают в течение 1 ч.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

4.3. Определение массовой доли воды

4.3.1. Сущность метода

Сущность метода заключается во взаимодействии гидрида кальция с водой, содержащейся в жидкости, с последующим измерением выделившегося при этом водорода.

4.3.2. Приборы, реактивы

Прибор для определения воды (черт.1).

### Черт.1. Прибор для определения массовой доли воды

Прибор для определения массовой доли воды

1 - реакционная колба с отводом для гидрида кальция; 2 - склянка Дрекселя; 3 - одноходовой кран; 
4 - трехходовой кран; 5 - газовая бюретка; 6 - уравнительная склянка

Черт.1

Термометр ртутный стеклянный лабораторный типа ТЛ-6 N 2 по ТУ 25-2021.003-88.

Барометр.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Кальция гидрид технический по ТУ 14-11-1737-78.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Смазка вакуумная.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104* 4-го класса точности, с наибольшим пределом взвешивания 500 г.
_________________
* На территории российской Федерации действует ГОСТ 24104-2001. - Примечание "КОДЕКС"

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4.3.3. Подготовка к анализу

Газовую бюретку и уравнительную склянку (черт.1) наполняют дистиллированной водой, склянку Дрекселя (черт.2) - серной кислотой в таком количестве, чтобы конец полого шарика был погружен в кислоту на 4-5 мм.

### Черт.2. Склянка Дрекселя с краном

Склянка Дрекселя с краном

Черт.2

Краны смазывают вакуумной смазкой. Серную кислоту в склянке Дрекселя меняют через 20 определений, но не реже чем через 15 сут. Прибор в собранном виде проверяют на герметичность следующим образом: трехходовой кран бюретки устанавливают в положение, сообщающее бюретку с реакционной колбой (черт.3) и атмосферой. Движением уравнительной склянки устанавливают уровень воды в бюретке на нулевое деление.

### Черт.3. Реакционная колба

Реакционная колба

Черт.3

Поворотом трехходового крана на 90° прибор отключают от атмосферы, опускают уравнительную склянку до низа бюретки и выдерживают в этом положении 5 мин. Затем поднятием уравнительной склянки уравнивают водный мениск в бюретке и склянке, если при этом уровень воды в бюретке установится на нулевое деление, то прибор считается герметичным.

4.3.4. Проведение анализа

Помещение, в котором проводится анализ, должно быть термостатировано. Колебания температуры за время одного анализа не должны превышать 0,5 °С.

Во время анализа отмечают барометрическое давление и температуру.

Реакционную колбу с пробкой взвешивают (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

100 г анализируемой жидкости помещают в реакционную колбу и взвешивают (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

В боковой отросток колбы помещают около 1 г измельченного в порошок гидрида кальция. Затем реакционную колбу присоединяют к прибору, как указано на черт.1, и устанавливают уровень раствора в бюретке на нулевое деление, как описано выше.

Затем реакционную колбу поворачивают так, чтобы гидрид кальция из бокового отростка попал в жидкость, и тщательно перемешивают содержимое колбы.

Выделившийся водород собирают в бюретку, постепенно опуская уравнительную склянку. Через каждые 10-15 мин колбу встряхивают. Наблюдают за уровнем воды в бюретке при совпадении менисков воды в уравнительной склянке и бюретке. Отсчет делают через 5 мин после встряхивания колбы.

Определение считают законченным, когда два отсчета, сделанные через 15 мин, совпадают. Продолжительность анализа с момента высыпания гидрида кальция в жидкость до последнего отсчета должна быть не менее 60 мин.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4.3.5. Обработка результатов

Массовую долю воды () в процентах вычисляют по формуле

,

где  - объем водорода, выделившийся при анализе, см;

 - барометрическое давление, Па (мм рт.ст.);

 - давление паров воды при температуре анализа, Па (мм рт.ст.);

 - масса воды, соответствующая 1 см выделившегося водорода, приведенного к температуре 0 °С и барометрическому давлению 101325 Па (760 мм рт.ст.), г;

 - температура анализа, °С*;

 - масса навески анализируемой жидкости, г.
________________
* Текст соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС". 

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,001%.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа ±0,001% при доверительной вероятности =0,95.

(Измененная редакция, Изм. N 1,

4.4. Кинематическую вязкость определяют по ГОСТ 33, при этом при определении ее при температуре плюс 20 °С допускается использование термостатирующих устройств или термостатов, обеспечивающих температуру плюс (20±0,25) °С.

Допускаемые расхождения между результатами параллельных определений кинематической вязкости не должны превышать для вискозиметров типа ВПЖ-1 - ±1,0%, ВПЖ-2, ВПЖ-4 (Пинкевича) - ±1,2% и ВНЖ - ±1,5%.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4.5. Определение температуры вспышки в открытом тигле

Температуру вспышки в открытом тигле определяют по ГОСТ 4333 (разд.3). При этом допускается вместо наружного тигля использовать металлическую пластинку диаметром (130±5) мм и высотой (40±5) мм с выемкой для тигля. Внутренний тигель помещают в выемку пластины так, чтобы край его выступал из пластины на 12 мм, а расстояние от нижней плоскости пластины до тигля было 5-8 мм.

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

## 5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Полиметилсилоксановые жидкости упаковывают в банки из белой жести N 16, 17 или 18 по ГОСТ 6128, бидоны металлические для нефтепродуктов по ТУ 38.101.169-88, стеклянные бутыли по ТУ 6-09-5472-90, фляги оцинкованные по ТУ 6-27-18-90, барабаны из оцинкованной стали по ГОСТ 5044, тип I, исполнение .

По требованию потребителя полиметилсилоксановые жидкости допускается упаковывать в алюминиевые бочки по БА I 110, БА II А 110, БА II 275 или БА II А 275 по ГОСТ 21029, стальные оцинкованные бочки по ГОСТ 6247 типов I и II вместимостью 200, 275 дм, стальные оцинкованные бочки по ГОСТ 13950 типов I и II вместимостью 100 и 200 дм, в тару вместимостью менее 10 дм из тех же материалов, а также жидкости марок ПМС-50, ПМС-100, ПМС-200, ПМС-300, ПМС-400, ПМС-500, ПМС-1000, ПМС-100р - в тару из полиэтилена высокого давления.

Горловину бидона или банки опаивают или применяют другое уплотнение, обеспечивающее полную герметизацию бидона или банки.

Горловину бутылей обертывают водонепроницаемой пленкой и обвязывают шнуром.

Тара с жидкостями должна быть опломбирована пломбой технического контроля предприятия-изготовителя, кроме бидонов и банок, горловину которых опаивают.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

5.2. Банки помещают в деревянные ящики типов VI, II-1 по ГОСТ 18573, металлические бидоны помещают в деревянные ящики типа V-1 N 17-2 по ГОСТ 18573 (на два бидона) или в деревянные ящики типа V-1, изготовленные по ГОСТ 2991 и нормативно-технической документации (на один бидон). Бутыли помещают в деревянные ящики типов II-1, V-1, VI N 1-1, 1-2, 3-1, 3-2, 3-3 по ГОСТ 18573.

Допускается по согласованию с потребителем металлические бидоны помещать в ящики из гофрированного картона, изготовленные по ГОСТ 9142 (на один бидон).

5.3. На каждую единицу продукции прикрепляют ярлык или наносят с помощью трафарета несмываемой водой и жидкой краской следующие обозначения:

а) наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

б) наименование продукта;

в) дату изготовления;

г) номер партии;

д) массу брутто и нетто;

е) обозначение настоящего стандарта.

Транспортную маркировку производят по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Верх", для стеклянных бутылей - "Хрупкое. Осторожно". Полиметилсилоксановые жидкости не являются опасным грузом.
__________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 14192-96. - Примечание "КОДЕКС".

5.2, 5.3. (Измененная редакция, Изм. N 3).

5.4. Полиметилсилоксановые жидкости транспортируют в соответствии с ГОСТ 9980.5 транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Перевозку производят по ГОСТ 26663 в пакетированном виде или в контейнерах по ГОСТ 15102 и ГОСТ 20435. Формирование грузовых мест в транспортные пакеты производят по ГОСТ 26663 на плоских поддонах по ГОСТ 9078, грузоподъемностью 1 т.

Масса пакета 400 кг. Схема укладки тарных мест в пакетах по 6-8 бидонов в два яруса.

Средства скрепления - по ГОСТ 21650.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

5.5. Полиметилсилоксановые жидкости хранят в упаковке изготовителя и крытом складском помещении.

Порядок совместного хранения - по ГОСТ 12.1.004.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие жидкостей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

6.2. Гарантийный срок хранения жидкостей - пять лет со дня изготовления.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

## 7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Полиметилсилоксановые жидкости химически инертны. По степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Не оказывают раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки.

7.2. Полиметилсилоксановые жидкости - горючие вещества, взрывобезопасны. В зависимости от вязкости имеют температурные пределы распространения пламени (воспламенения):

нижний - от 128 до 214 °С,

верхний - от 256 до 297 °С.

Температура самовоспламенения жидкостей в зависимости от вязкости находится в интервале от 330 до 400 °С.

7.3. В связи с горючестью жидкостей применение открытого огня при работе с ними недопустимо.

При возгорании жидкости разлагаются с выделением двуокиси углерода и двуокиси кремния. В аварийных случаях применяют противогаз марки БКФ.

7.1-7.3. (Измененная редакция, Изм. N 3).

7.4. Средства пожаротушения жидкостей: песок, кошма, огнетушитель ОУ-2, порошковые огнегасительные составы СИ-ВК и СИ-2.

7.5. Анализ жидкостей проводят в вытяжном шкафу с соблюдением правил, принятых для работы с химическими веществами. В качестве средств индивидуальной защиты применяют хлопчатобумажный халат, резиновые перчатки и очки.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

7.6. При производстве полиметилсилоксановых жидкостей должны соблюдаться санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию, утвержденные Минздравом СССР.

Выбросы в атмосферу в процессе производства отсутствуют. Твердые и жидкие отходы возвращают на регенерацию.

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

## ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОВЫХ ЖИДКОСТЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

1. Температура кипения полиметилсилоксановых жидкостей при остаточном давлении 133,3 Па - 399,9 Па (1-3 мм рт.ст.) следующая:

|  | для марок ПМС-5, ПМС-6, °С | 170-250 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | " " ПМС от 10 до 40, выше °С | 250 |  |  |
|  | " " ПМС от 50 до 1000, выше °С | 300 |  |  |

2. Для всех марок жидкостей плотность

|  | при 20 °С, г/см | 0,91-0,98 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для жидкостей с вязкостью 2·10 м/с (200 сСт) и выше при минус 60 °С, г/см | 1,03-1,04 |  |  |

3. Удельная теплоемкость при 30-100 °С, Дж/кг·K (кал/г·°С) 1,632·10 (0,39).

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4. Коэффициент теплопроводности при 20 °С,

|  | Вт/м·K (ккал/ч·м·°С) | 0,167 (0,144) |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. Коэффициент объемного расширения в интервале температур от минус 40 до 140 °С равен:

|  | для жидкостей ПМС-5-ПМС-10, град | 10·10-14·10; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | " " ПМС-15-ПМС-1000, град | 8,5·10-12·10 |  |  |

Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 1997